Общество с ограниченной ответственностью «Люкс-Поволжье»
[image: image1.jpg]









433504, Россия, Ульяновская обл.







г. Димитровград, ул. Братская 23-8







тел./факс: (84235) 6-64-74, 6-65-51






e-mail:lux-p@mail.ru

Клей дисперсионный «Люкс Р/9»
Тип продукта


Дисперсионный клей на основе поливинилацетата.

Область применения

Упаковочная промышленность. Склеивание 






нелакированного картона и бумаги всех видов, клеевые 




соединения на картонных коробок и картонных ящиков. 




Производство гипсокартона. 
Технические параметры




      
Вязкость, (ВЗ-6 при 20 С), сек
            60-100







      
pH - уровень



            5,0 ±1,0

      

Массовая доля сухого остатка. %

30 ±1,0 

Свойства



«Люкс Р/9» обладает высокой технологичностью 





нанесения,хорошо растекается и смачивает поверхность. 




Имеет среднее время схватывания. Клеевое соединение 




устойчиво к воздействию внешних факторов.Не токсичен.

Применение



Температура использования клея от +15оС до +25оС.
Разбавление



При необходимости разбавить холодной водой.

Очистка



Незаполимеризовавшийся клей легко смывается тёплой водой.

Упаковка                                    Полимерные контейнеры 30 кг и 1000кг.

Условия хранения


 Клей следует хранить в закрытой оригинальной упаковке 




вместе, защищенном от попадания прямых солнечных 





лучей при температуре от +5°C до +25°C. Не подвергать 




замораживанию!






Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня 






изготовления.

Все данные, касающиеся практического использования и нанесения продукта, основываются на практическом опыте нашего предприятия. Учитывая возможные отличия используемых материалов, различия в характеристиках оборудования и условий эксплуатации, рекомендуем в каждом конкретном случае проводить испытания продукта, в чем Вам окажут содействие технические специалисты ЗАО «Люкс-П».
